Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по науке и инновациям

________________ М.Р. Филонов

« ___ » _________ 2022 г.

ПРОГРАММА-МИНИМУМ

кандидатского экзамена по специальности

Научная специальность

2.6.17 Материаловедение

Отрасль наук
Технические науки

Москва 2022

Введение

Настоящая экзаменационная программа соответствует утвержденному паспорту научной специальности Материаловедение (шифр: 2.6.17). В основу программы положены следующие дисциплины: Технологии материалов; Физические методы исследований, а также программы соответствующих курсов лекций, читаемых на кафедре Физического материаловедения: - «Основы современного материаловедения»; - «Магнитные материалы»; - «Современные структурные методы исследования материалов»; и на кафедре Функциональных наносистем и высокотемпературных материалов: - «Материаловедение функциональных материалов»; - «Физико-химия наносистем»; - «Высокотемпературные материалы и покрытия».

Вопросы по темам и дисциплинам

- Технологии материалов: - Классификации материалов по химическому составу, способу получения и назначению. Металлические и неметаллические материалы. - Сплавы на основе железа. Углеродистые стали. - Белые, серые, половинчатые, ковкие и высокопрочные чугуны. - Легированные стали, классификации по фазовому равновесию, структуре, области применения, уровню легированности. Низколегированные стали повышенной прочности. - Конструкционные улучшаемые стали. Пружинные и износостойкие стали. Штамповые стали. - Инструментальные стали для режущего и измерительного инструмента. Быстрорежущие стали. - Жаропрочные феррито-перлитные, мартенситные и аустенитные стали. - Нержавеющие ферритные и аустенитные стали. Жаростойкие стали. - Цветные металлы и сплавы, легирование, термическая обработка, структура, свойства, области применения. - Алюминий и его сплавы. - Магний и его сплавы. - Титан и его сплавы. - Никель и его сплавы. - Медь и ее сплавы. - Сплавы на основе тугоплавких металлов (Mo, W, Nb, Cr). Цинк, свинец, олово и их сплавы. - Материалы с особыми физическими свойствами (прецизионные сплавы). - Проводниковые и резистивные сплавы. - Сверхпроводящие материалы. - Магнитно-мягкие и магнитно-твердые материалы. - Сплавы с особыми упругими и тепловыми свойствами. - Композиционные материалы. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы на алюминиевой и никелевой основе, структура и свойства, принципы выбора упрочнителей. - Волокнистые композиционные материалы на основе алюминия, титана, никеля, магния; виды и свойства упрочнителей. - Слоистые композиционные материалы на основе металлов, неограниченно растворяющихся друг в друге, не растворяющихся или образующих интерметаллиды. - Направленно кристаллизованные композиционные материалы эвтектического и неэвтектического типа. - Интерметаллические соединения как основа жаропрочных сплавов, получаемых направленной кристаллизацией. - Неметаллические материалы. Идеальная и реальная структура графита. Углеграфитовые материалы, структура и свойства. Поликристаллические алмазы, физическая классификация, структура, химический и изотопный состав, дефектность, свойства. - Гомогенное зарождение кристаллов в расплаве. Критический размер зародыша. Скорость образования и скорость роста кристаллических зародышей. - Непрерывный, ступенчатый и дислокационный механизмы роста. Кинетика кристаллизации. С-образная диаграмма кристаллизации. Критическая скорость охлаждения расплава. Гетерогенное зарождение. - Отклонения от равновесия при кристаллизации. Влияние скорости охлаждения и градиента температуры расплава на микроструктуру. Концентрационное переохлаждение. Ячеистая и дендритная форма роста кристаллов. Дендритная ликвация. Образование метастабильных фаз при кристаллизации. Бездиффузионная кристаллизация. - Структура слитка. Модифицирование. Направленная кристаллизация. Зонная плавка. Выращивание монокристаллов из расплава. Закалка из жидкого состояния. - Эвтектическая кристаллизация. Строение эвтектических колоний. Нормальная, аномальная и вырожденная эвтектики. Перитектическая кристаллизация. - Основы термической обработки. Классификация видов термической обработки: отжиги 1 и 2 рода, закалка, отпуск, старение, термомеханическая и химико-термическая обработки. - Гомогенизационный отжиг, изменение структуры и свойств при гомогенизационном отжиге. - Дорекристаллизационный и рекристаллизационный отжиги. Факторы, влияющие на размер рекристаллизованного зерна. Отжиг для уменьшения остаточных напряжений. Механизм уменьшения остаточных напряжений при отжиге. - Разновидности отжига 2 рода: полный, неполный, изотермический, сфероидизирующий отжиги, нормализация, патентирование. - Закалка без полиморфного превращения. - Закалка с полиморфным превращением (закалка на мартенсит). Изменение свойств при закалке на мартенсит. Критическая скорость охлаждения при закалке, прокаливаемость. Способы закалки: в одной охлаждающей среде, в двух средах, ступенчатая, изотермическая (бейнитная), с обработкой холодом, поверхностная. - Старение. Изменение свойств сплавов при старении. Дисперсионное твердение. Естественное и искусственное старение. Перестаривание. - Отпуск. Изменение фазового состава, микроструктуры и субструктуры при отпуске сталей. Обратимая и необратимая отпускная хрупкость. - Термомеханическая обработка. Низкотемпературная и высокотемпературная термомеханическая обработка сталей и стареющих сплавов. - Химико-термическая обработка. Изменения состава и структуры при химико-термической обработке. Однофазная и многофазная диффузионные зоны. Связь строения диффузионного слоя с диаграммой состояния. Диффузионное насыщение неметаллами и металлами. Диффузионное удаление элементов. - Порошковая металлургия, основные технологические этапы. - Методы обработки поверхности и получения покрытий. Изменение поверхностного слоя материалов при высокоэнергетических воздействиях. Электронно-лучевая и лазерная обработка. Ионная имплантация. Ионно-плазменное распыление. Термическое напыление. Осаждение из газовой фазы. Электролитическое осаждение. - Физические методы исследований: - Дифракционные методы исследования атомной структуры материалов. Особенности распространения волн в периодических структурах. Закон Вульфа-Брэгга. Обратная решетка. - Основные методы рентгеноструктурного анализа. Рентгеновская дифрактометрия. Качественный и количественный рентгеновский фазовый анализ. Электронография и нейтронография. - Рентгенографический анализ текстур, остаточных напряжений, дефектов кристаллической решетки, типа твердого раствора, химического дальнего порядка. - Просвечивающая и растровая электронная микроскопия, анализ фазового состава, микроструктуры и дефектов кристаллического строения. - Методы локального анализа химического состава. Микрорентгеноспектральный анализ. Оже-электронная спектроскопия. Рентгеноэлектронная спектроскопия (электронная спектроскопия для химического анализа). Масс-спектроскопия вторичных ионов. - Изучение микроструктуры с помощью световой микроскопии. Методы количественной металлографии. - Методы измерения физических свойств. Термический анализ. Абсолютный и дифференциальный методы измерения. - Калориметрия; методы смешения, ввода и протока тепла; сканирующая, модуляционная и импульсная калориметрия. - Дилатометрия; оптический, емкостный, индуктивный датчики перемещения. - Методы измерения теплопроводности. - Резистометрия, мостовые и потенциометрические методы. - Измерение магнитных свойств диа-, пара- и ферромагнетиков. - Определение параметров кривой намагничивания и петли гистерезиса в статическом и динамическом режимах измерения. Термомагнитный анализ. - Применение измерений физических свойств для решения материаловедческих задач (изучения изменений структуры и фазовых превращений). - Методы механических испытаний. Испытания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение. - Измерение микротвердости и твердости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу. - Испытания на ползучесть, длительную прочность, релаксацию напряжений. Усталостные испытания. - Основы современного материаловедения: - Основные типы химической связи в твердых телах. Потенциалы межатомного взаимодействия. Энергия связи металлических, ковалентных, ионных кристаллов. Равновесное межатомное расстояние. - Электронное строение твердых тел с различным типом связи. Модель свободных электронов для металлов. Вырожденный электронный газ. Плотность состояний. Поверхность Ферми. Зонная теория твердых тел, энергетический спектр электронов в кристалле, деление тел на проводники, полупроводники и диэлектрики. - Кристаллические тела. Трансляционная симметрия. Элементарная ячейка кристаллической решетки. Кристаллические сингонии. Решетки Бравэ. - Точечные и пространственные группы симметрии. Координационное число, плотность упаковки. Кристаллографические индексы плоскостей и направлений в решетке. Анизотропия свойств кристаллов. Кристаллографическая текстура поликристаллов. - Аморфное состояние, металлические стекла. Нанокристаллы. Квазикристаллы. - Полиморфные превращения. Нормальный и сдвиговый механизмы превращения. Принцип структурного и размерного соответствия. - Эвтектоидное превращение, механизм и кинетика. Эвтектоидное превращение в сталях. Строение перлита. Диаграммы изотермических превращений. Термокинетические диаграммы. - Мартенситное превращение. Термодинамика, механизм и кинетика мартенситного превращения. Микроструктура и субструктура мартенсита. Обратимость превращения. Эффект памяти формы. - Бейнитное превращение. Механизм и кинетика бейнитного превращения. Строение бейнита. - Распад пересыщенного твердого раствора. Спинодальный распад. Модулированные структуры. Термодинамика образования промежуточных фаз. Кластеры, зоны Гинье-Престона. Когерентные, частично когерентные и некогерентные выделения. Непрерывный и прерывистый распад. Роль вакансий, дислокаций и границ зерен в процессах выделения. - Упорядочение твердого раствора. Дальний и ближний порядок. Антифазные домены. Изменение свойств раствора при упорядочении. - Изменения структуры при холодной пластической деформации. Линии и полосы скольжения. Ячеистая субструктура. Волокнистая микроструктура. Кристаллографическая и металлографическая текстуры деформации, механизмы их образования. Анизотропия свойств текстурованных материалов. - Изменения структуры при нагреве после холодной деформации. Возврат (отдых, полигонизация). Первичная, собирательная и вторичная рекристаллизация. Движущая сила, механизм и кинетика этих процессов. Природа критической деформации. Диаграмма рекристаллизации. Кристаллографическая текстура рекристаллизованного материала, механизм ее образования. - Изменения структуры при горячей деформации. Динамический возврат и динамическая рекристаллизация. - Сфероидизация и коалесценция выделений второй фазы в гетерогенном материале. Растворно-осадительный механизм. - Точечные дефекты. Вакансии и межузельные атомы. Равновесная концентрация точечных дефектов. Неравновесные точечные дефекты. Рождение, миграция и сток вакансий. Группы вакансий. - Дислокации. Вектор Бюргерса. Плотность дислокаций. Краевая, винтовая и смешанная дислокации. Скольжение и переползание дислокаций. Пороги на дислокациях. Поле напряжений и энергия дислокаций. Взаимодействие дислокаций. Полные и частичные дислокации. Дефекты упаковки. Образование и размножение дислокаций. Источник Франка-Рида. Взаимодействие дислокаций и примесных атомов. Атмосферы Коттрелла, Снука, Сузуки. - Границы зерен и субзерен. Угол разориентировки и энергия границ. Границы наклона и кручения. Малоугловые и высокоугловые границы. Миграция границ. Взаимодействие границ зерен с примесными атомами. - Твердые растворы замещения, внедрения и вычитания. Упорядоченные твердые растворы (сверхструктуры). Электронные соединения (фазы Юм-Розери), фазы внедрения, фазы Лавеса, -фазы. - Равновесие фаз в многокомпонентных системах. Фазовые переходы I и II рода. Правило фаз. - Диаграммы состояния двойных и тройных систем с непрерывным рядом твердых растворов, с эвтектическими, перитектическими и монотектическими равновесиями, с конгруэнтно и инконгруэнтно плавящимися промежуточными фазами, с полиморфизмом компонентов. Использование геометрической термодинамики для анализа диаграмм состояния. - Феноменологические законы диффузии. Самодиффузия и гетеродиффузия. Модель случайных блужданий для описания диффузии. Механизмы диффузии, роль точечных дефектов, диффузия по дислокациям и границам зерен. Температурная зависимость коэффициента диффузии. - Диффузия в поле градиента концентраций. Концентрационная зависимость коэффициентов диффузии. Эффект Киркендалла. Выравнивающая и разделительная (реактивная) диффузия. Диффузия в силовых полях. - Пластическая деформация скольжением и двойникованием. Диаграммы деформации моно- и поликристаллов. Системы скольжения. Деформационное упрочнение; влияние на него температуры и скорости деформации. Теория предела текучести. - Основные механические характеристики материалов. Пределы пропорциональности, упругости, текучести и прочности, истинное сопротивление разрыву, характеристики пластичности при растяжении, твердость, вязкость разрушения и ударная вязкость. - Упрочнение при образовании твердых растворов и при выделении избыточных фаз (когерентных и некогерентных). Влияние размера зерна на механические свойства. Сверхпластичность. - Хрупкое и вязкое разрушение. Механизмы зарождения трещин. Распространение трещин при хрупком и вязком разрушении. Критерии вязкости разрушения. Строение изломов. Переход от хрупкого разрушения к вязкому. Порог хладноломкости. Природа хладноломкости металлов с ОЦК-решеткой. Способы борьбы с хладноломкостью. - Жаропрочность. Стадии ползучести. Релаксация напряжений. Длительная прочность. Влияние состава и структуры материала на жаропрочность. - Усталость. Диаграммы усталости. Механизм усталостного разрушения. Факторы, влияющие на усталостную прочность. Термическая усталость. Контактная усталость. - Окисление, термодинамика и кинетика процесса. Легирование с целью защиты от окисления. Внутреннее окисление. - Электрохимическая коррозия. Равномерная, межкристаллитная, точечная коррозия. Коррозия под напряжением. Коррозионное растрескивание. Коррозионная усталость. Коррозия в жидких металлах. - Упругие свойства материалов. Закон Гука для изотропных и анизотропных материалов. Связь модулей упругости с потенциалом межатомного взаимодействия. Модули упругости гетерогенных материалов. - Термическое расширение. Ангармонизм колебаний атомов в кристаллической решетке. Температурный коэффициент линейного расширения гетерогенных материалов. - Теплоемкость. Квантовые теории решеточной теплоемкости Эйнштейна и Дебая. Температура Дебая. Спектр нормальных колебаний решетки. Фононы. Ангармоническая составляющая теплоемкости. Вакансионная составляющая теплоемкости. Электронная теплоемкость. Теплоемкость сплавов. Изменение теплоемкости при фазовых и структурных превращениях. - Теплопроводность материалов. Кинетическая теория теплопроводности. Время и длина свободного пробега. Решеточная (фононная) теплопроводность; фонон-фононное рассеяние, рассеяние фононов на дефектах кристаллической решетки и примесях, изотопическое рассеяние. Электронная теплопроводность; рассеяние электронов проводимости на фононах, примесях и дефектах. - Электропроводность. Электроны проводимости. Время релаксации. Рассеяние электронов на фононах, дефектах решетки, примесях. Правило Маттиссена-Флеминга. Влияние температуры и легирования на электрическое сопротивление металлов и полупроводников. Сопротивление твердых растворов. Связь электро- и теплопроводности металлов. Электрическая проводимость гетерогенных сплавов. - Магнитные свойства. Диамагнетизм и парамагнетизм атомов. Закон Кюри. - Диамагнетизм и парамагнетизм электронного газа. Магнитное упорядочение. - Ферромагнетизм. Молекулярное поле Вейсса. Обменное взаимодействие. - Ферромагнитные домены. Доменные границы. - Энергия магнитной анизотропии. - Характеристики петли гистерезиса и кривой намагничивания ферромагнетика. - Теория коэрцитивной силы. - Магнитные материалы: - Теория технической кривой намагничивания. Особенности процессов намагничивания и размагничивания. - Теория магнитной кристаллической анизотропии. Константы магнитной анизотропии и их температурная зависимость. - Доменная структура ферромагнетиков. Типы доменной структуры. Энергия и ширина доменной стенки. - Однодоменное состояние. Анизотропия формы однодоменных частиц. Процессы перемагничивания однодоменных частиц. - Магнитные свойства кристаллических магнитно-мягких сплавов. Структура и кристаллографическая текстура магнитно-мягких сплавов и их влияние на магнитные свойства. Формирование магнитной текстуры в различных группах магнитно-мягких сплавов. Факторы, влияющие на эффективность термомагнитной обработки. - Аморфные магнитно-мягкие сплавы. Основные виды магнитной анизотропии в них. Влияние структуры сплавов на их магнитную анизотропию. Факторы, определяющие магнитные свойства аморфных магнитно-мягких сплавов. - Основные характеристики магнитно-твердых сплавов. Природа магнитного гистерезиса и магнитной анизотропии в этих сплавах. - Высококоэрцитивные сплавы с анизотропией полей рассеяния. Факторы, влияющие на величину анизотропии. Механизм формирования структуры в различных группах этих сплавов. Фазовые и структурные превращения, обеспечивающие достижение высоких свойств в магнитотвердых сплавах. - Сплавы с высокой магнитной кристаллографической анизотропией. Особенности перемагничивания высокоанизотропных ферромагнетиков. Микроструктура и магнитная структура магнитно-твердых сплавов с высокой анизотропией. - Современные методы исследования структуры материалов: - Рентгеновский фазовый анализ с использованием пакета компьютерных программ (OUTSET. PHAN, PHAN%). Прецизионное определение периодов кристаллической решетки. - Определение кристаллической структуры по дифракционным спектрам поликристаллов с использованием программ SPECTRUM, INDEX. - Рентгеновский анализ параметров субструктуры по профилю рентгеновских линий дифрактограммы поликристаллов. - Определение размеров и формы малых частиц по малоугловому рассеянию рентгеновских лучей. - Специальные методы создания контраста в просвечивающей электронной микроскопии (темное поле, слабый пучок, прямое изображение решетки). - Анализ включений с помощью ПЭМ (виды контраста). - Виды контраста в растровой электронной микроскопии. - Кристаллохимические факторы, определяющие кристаллическую структуру фаз (электронные соединения, фазы внедрения, топологически плотноупакованные фазы). - Метастабильные состояния сплавов, образующиеся при экстремальных воздействиях (ЗЖС. облучение, механоактивация). - Аморфные металлические сплавы. Критерии склонности к аморфизации. Объемные аморфные сплавы. Принципы подбора составов для объемной аморфизации. Устойчивость аморфного состояния. - Получение аморфных, нанокристаллических сплавов и сплавов на основе интерметаллидов путем механического синтеза и последующей обработки порошков. - Материаловедение функциональных материалов: - Основные типы химической связи в твердых телах. Потенциалы межатомного взаимодействия. Энергия связи металлических, ковалентных, ионных кристаллов. Равновесное межатомное расстояние. - Электронное строение твердых тел с различным типом связи. Модель свободных электронов для металлов. Вырожденный электронный газ. Плотность состояний. Поверхность Ферми. Зонная теория твердых тел, энергетический спектр электронов в кристалле, деление тел на проводники, полупроводники и диэлектрики. - Кристаллические тела. Трансляционная симметрия. Элементарная ячейка кристаллической решетки. Кристаллические сингонии. Решетки Бравэ. Точечные и пространственные группы симметрии. Координационное число, плотность упаковки. Кристаллографические индексы плоскостей и направлений в решетке. Анизотропия свойств кристаллов. Кристаллографическая текстура поликристаллов. - Аморфное состояние, металлические стекла. Нанокристаллы. Квазикристаллы. - Полиморфные превращения. Нормальный и сдвиговый механизмы превращения. Принцип структурного и размерного соответствия. - Эвтектоидное превращение, механизм и кинетика. Эвтектоидное превращение в сталях. Строение перлита. Диаграммы изотермических превращений. Термокинетические диаграммы. - Мартенситное превращение. Термодинамика, механизм и кинетика мартенситного превращения. Микроструктура и субструктура мартенсита. Обратимость превращения. Эффект памяти формы. - Бейнитное превращение. Механизм и кинетика бейнитного превращения. Строение бейнита. - Распад пересыщенного твердого раствора. Спинодальный распад. Модулированные структуры. Термодинамика образования промежуточных фаз. Кластеры, зоны Гинье-Престона. Когерентные, частично когерентные и некогерентные выделения. Непрерывный и прерывистый распад. Роль вакансий, дислокаций и границ зерен в процессах выделения. - Упорядочение твердого раствора. Дальний и ближний порядок. Антифазные домены. Изменение свойств раствора при упорядочении. - Изменения структуры при холодной пластической деформации. Линии и полосы скольжения. Ячеистая субструктура. Волокнистая микроструктура. Кристаллографическая и металлографическая текстуры деформации, механизмы их образования. Анизотропия свойств текстурованных материалов. - Изменения структуры при нагреве после холодной деформации. Возврат (отдых, полигонизация). Первичная, собирательная и вторичная рекристаллизация. Движущая сила, механизм и кинетика этих процессов. Природа критической деформации. Диаграмма рекристаллизации. Кристаллографическая текстура рекристаллизованного материала, механизм ее образования. - Изменения структуры при горячей деформации. Динамический возврат и динамическая рекристаллизация. - Сфероидизация и коалесценция выделений второй фазы в гетерогенном материале. Растворно-осадительный механизм. - Точечные дефекты. Вакансии и межузельные атомы. Равновесная концентрация точечных дефектов. Неравновесные точечные дефекты. Рождение, миграция и сток вакансий. Группы вакансий. - Дислокации. Вектор Бюргерса. Плотность дислокаций. Краевая, винтовая и смешанная дислокации. Скольжение и переползание дислокаций. Пороги на дислокациях. Поле напряжений и энергия дислокаций. Взаимодействие дислокаций. Полные и частичные дислокации. Дефекты упаковки. Образование и размножение дислокаций. Источник Франка-Рида. Взаимодействие дислокаций и примесных атомов. Атмосферы Коттрелла, Снука, Сузуки. - Границы зерен и субзерен. Угол разориентировки и энергия границ. Границы наклона и кручения. Малоугловые и высокоугловые границы. Миграция границ. Взаимодействие границ зерен с примесными атомами. - Твердые растворы замещения, внедрения и вычитания. Упорядоченные твердые растворы (сверхструктуры). Электронные соединения (фазы Юм-Розери), фазы внедрения, фазы Лавеса, -фазы. - Равновесие фаз в многокомпонентных системах. Фазовые переходы I и II рода. Правило фаз. Диаграммы состояния двойных и тройных систем с непрерывным рядом твердых растворов, с эвтектическими, перитектическими и монотектическими равновесиями, с конгруэнтно и инконгруэнтно плавящимися промежуточными фазами, с полиморфизмом компонентов. Использование геометрической термодинамики для анализа диаграмм состояния. - Феноменологические законы диффузии. Самодиффузия и гетеродиффузия. Модель случайных блужданий для описания диффузии. Механизмы диффузии, роль точечных дефектов, диффузия по дислокациям и границам зерен. Температурная зависимость коэффициента диффузии. - Диффузия в поле градиента концентраций. Концентрационная зависимость коэффициентов диффузии. Эффект Киркендалла. Выравнивающая и разделительная (реактивная) диффузия. Диффузия в силовых полях. - Пластическая деформация скольжением и двойникованием. Диаграммы деформации моно- и поликристаллов. Системы скольжения. Деформационное упрочнение; влияние на него температуры и скорости деформации. Теория предела текучести. - Основные механические характеристики материалов. Пределы пропорциональности, упругости, текучести и прочности, истинное сопротивление разрыву, характеристики пластичности при растяжении, твердость, вязкость разрушения и ударная вязкость. - Упрочнение при образовании твердых растворов и при выделении избыточных фаз (когерентных и некогерентных). Влияние размера зерна на механические свойства. Сверхпластичность. - Хрупкое и вязкое разрушение. Механизмы зарождения трещин. Распространение трещин при хрупком и вязком разрушении. Критерии вязкости разрушения. Строение изломов. Переход от хрупкого разрушения к вязкому. Порог хладноломкости. Природа хладноломкости металлов с ОЦК-решеткой. Способы борьбы с хладноломкостью. - Жаропрочность. Стадии ползучести. Релаксация напряжений. Длительная прочность. Влияние состава и структуры материала на жаропрочность. - Усталость. Диаграммы усталости. Механизм усталостного разрушения. Факторы, влияющие на усталостную прочность. Термическая усталость. Контактная усталость. - Окисление, термодинамика и кинетика процесса. Легирование с целью защиты от окисления. Внутреннее окисление. - Электрохимическая коррозия. Равномерная, межкристаллитная, точечная коррозия. Коррозия под напряжением. Коррозионное растрескивание. Коррозионная усталость. Коррозия в жидких металлах. - Упругие свойства материалов. Закон Гука для изотропных и анизотропных материалов. Связь модулей упругости с потенциалом межатомного взаимодействия. Модули упругости гетерогенных материалов. - Термическое расширение. Ангармонизм колебаний атомов в кристаллической решетке. Температурный коэффициент линейного расширения гетерогенных материалов. - Теплоемкость. Квантовые теории решеточной теплоемкости Эйнштейна и Дебая. Температура Дебая. Спектр нормальных колебаний решетки. Фононы. Ангармоническая составляющая теплоемкости. Вакансионная составляющая теплоемкости. Электронная теплоемкость. Теплоемкость сплавов. Изменение теплоемкости при фазовых и структурных превращениях. - Теплопроводность материалов. Кинетическая теория теплопроводности. Время и длина свободного пробега. Решеточная (фононная) теплопроводность; фонон-фононное рассеяние, рассеяние фононов на дефектах кристаллической решетки и примесях, изотопическое рассеяние. Электронная теплопроводность; рассеяние электронов проводимости на фононах, примесях и дефектах. - Электропроводность. Электроны проводимости. Время релаксации. Рассеяние электронов на фононах, дефектах решетки, примесях. Правило Маттиссена-Флеминга. Влияние температуры и легирования на электрическое сопротивление металлов и полупроводников. Сопротивление твердых растворов. Связь электро- и теплопроводности металлов. Электрическая проводимость гетерогенных сплавов. - Магнитные свойства. Диамагнетизм и парамагнетизм атомов. Закон Кюри. Диамагнетизм и парамагнетизм электронного газа. Магнитное упорядочение. Ферромагнетизм. Молекулярное поле Вейсса. Обменное взаимодействие. Ферромагнитные домены. Доменные границы. Энергия магнитной анизотропии. Характеристики петли гистерезиса и кривой намагничивания ферромагнетика. Теория коэрцитивной силы. - Физико-химия наносистем - Классификация и терминология в области наноматериалов. Особенности структуры и свойств наноматериалов. - Поверхностные свойства твердых тел при переходе к наноструктурному состоянию. - Различия термодинамических свойств вещества на поверхности и в объеме. Поверхностная энергия. Анизотропия поверхностной энергии. - Химический потенциал как функция кривизны поверхности. Процессы на поверхности и в приповерхностных слоях. Реконструкция и релаксация поверхностей. - Механизмы, приводящие к уменьшению поверхностной энергии: электростатическая стабилизация; стерическая (или пространственная) стабилизация; смешанные стерические и электрические взаимодействия. - Нульмерные структуры: наночастицы, квантовые точки. Образование нульмерных наноструктурных материалов. Гомогенное зародышеобразование. Механизмы роста зародышей. Стадии роста кристаллов. - Гетерогенное зародышеобразование наночастиц. Различия при гомогенном и гетерогенном зародышеобразовании. Кинетические ограничения при синтезе наночастиц. - Одномерные наноструктуры. Физико-химические основы процессов формирования одномерных наноматериалов (нанотрубок, нановолокон, наностержней и т.д.). Самопроизвольный рост одномерных структур. Методы испарения (растворения) и конденсации, выращивание из пара, жидкости или твердой фазы. Синтез на подложке. - Двумерные наноструктуры – тонкие плени. Механизмы роста пленок: рост Фольмера-Вебера; рост Ван дер Мерве; рост Странски-Крастанова. - Закономерности образования монокристаллических, аморфных и поликристаллических пленок. - Связь между аморфным, кристаллическим, квазикристаллическим и нанокристаллическим состояниями вещества. - Механизмы зародышеобразования и роста наноразмерных частиц. - Основные размерные характеристики наночастиц, гранулометрический состав порошка, морфология нанопорошков, удельная поверхность. - Классификация методов формирования наноматериалов. Требования к методам получения наноразмерных систем. - Физические методы получения наноматериалов. Методы получения наноразмерных систем. Методы испарения с последующей конденсацией. Методы распыления. Вакуум-сублимационная технология. Закалка из жидкого состояния. - Способы, основанные на твердофазных превращениях (кристаллизация из аморфного состояния, облучение, механоактивация). - Химические методы получении наноматериалов. Получение нанодисперсных порошков с использованием химических реакций (методы осаждения, восстановления, пиролиза, пропитки, гетерофазное взаимодействие, золь-гель метод). - Электрохимические методы получения металлических нанопорошков. - Комбинирование химических и физических методов в ходе получения нанопорошков, механохимические реакции. Биологические подходы к получению наноматериалов. - Получение нанотрубок в ходе химических реакций. - Методы получения тонких пленок. - Физическое осаждение из пара (PVD) (методы испарения-осаждения: электронно-лучевое испарение, ионно-плазменный метод, лазерная абляция молекулярно-лучевая эпитаксия). - Химическое осаждение из пара (CVD). - Типичные химические реакции при напылении нанопленок (пиролиз; водородное восстановление; окисление; диспропорционирование, окисление и др.) - Электрохимическое осаждение. Золь-гель пленки. Формирование органо-неорганических пленок. - Объемные наноматериалы. Методы получения объемных наноматериалов. Методы интенсивной пластической деформации (равноканальное угловое прессование; кручение под высоким давлением, метод всесторонней ковки и др.). - Получение нанопорошков и объемных наноматериалов механическим воздействием. - Термомеханические методы. Механохимический метод. - Методы консолидации нанопорошков (прессование, спекание; прокатка). Модифицирование материалов добавками наночастиц. - Особенности структуры наноматериалов (искажения и изменения периодов кристаллической решетки). Особенности фазовых превращений в наноматериалах. - Особенности свойств наноматериалов (электрические, оптические, магнитные). - Особенности механических свойств наноматериалов Влияние морфологии и размеров частиц на прочность и пластичность. Микротвердость наноматериалов. Упругие свойства и модули упругости. Демпфирующие свойства. Износостойкость. - Тепловые характеристики наноматериалов Особенности фононного спектра наноматериалов. Размерная зависимость температуры Дебая. Теплоемкость наноматериалов. Тепловое расширение и теплопроводность. - Диффузионные свойства наноматериалов. Особенности механизмов диффузии в наноматериалах. Диффузия в наноматериалах, полученных компактированием порошков. Диффузия в объемных наноструктурных средах. - Химические свойства наноматериалов. Проявление размерного эффекта в химических процессах. Особенности окислительных процессов в наноматериалах. Каталитические свойства наноматериалов. - Размерные эффекты в наноматериалах. - Кристаллизация аморфных сплавов. Аморфные металлические сплавы. Критерии склонности к аморфизации. Устойчивость аморфного состояния. Свойства аморфных материалов. Методы получения аморфных материалов. Объемные аморфные сплавы. Принципы подбора составов для объемной аморфизации. - Высокотемпературные материалы и покрытия - Физико-химические и термомеханические проблемы совместимости компонентов композиционного материала. Оптимальная объемная доля дисперсной фазы в композиционном материале. Основные характеристики функциональных поверхностей. - Принципы создания наноструктурных покрытий. Механизмы повышения твердости наноструктурных покрытий. Твердые и изностойкие покрытия. Влияние наноструктурирования на свойства покрытий. - Классификация методов формирования напыленных покрытий на поверхности изделий. Основы технологии плазменных, газопламенных и газофазных покрытий. Покрытия на изделиях инструментального и конструкционного назначения. - Подготовка порошкообразных и проволочных материалов к напылению. Подготовка изделий к нанесению на их поверхность покрытий. - Основы плазмотехники. Газы и их смеси, используемые при плазменном и газоплазменном напылении. - Адгезия. Влияние физических свойств контактирующих материалов и технологических условий на величину адгезии и пути ее увеличения. - Общая характеристика свойств порошковых изделий. Зависимость их физических и механических свойств от пористости и особенностей структуры. Технологические испытания. Методы обработки порошковых материалов. - Общая характеристика свойств материалов с напыленными покрытиями. Зависимость их физических и механических свойств от пористости и структуры основы, покрытия и переходной зоны между ними. Сплошность и газонасыщенность и пути управления этими свойствами. Методы обработки покрытий.

Основная литература

- Никулин С.А., Турилина В.Ю. Материаловедение и термическая обработка металлов. Специальные стали. – М.: МИСиС «Учеба», 2007. - Нарва В.К. Технология получения порошковых материалов и изделий. Курс лекций. – М.: МИСиС, 2012. - Новиков И.И., Золоторевский В.С., В.К. Портной и др. Металловедение. Учебник. В 2-х томах. – М.: МИСиС, 2014. - Материаловедение и технология конструкционных материалов: учеб, для студентов вузов / В.Б. Арзамасов, А.Н. Волчков и др.; ред.: В.Б. Арзамасов, А.А. Черепахин. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2011. – 447 с. - Тарасов А.В. Общая металлургия / А.В.Тарасов, Н.И. Уткин. – М.: Металлургия, 1997. – 592 с. - Педос С.И., Шугаев В.А. Теория формирования покрытий. Методы получения покрытий. Учебное пособие. – М.: МИСиС "Учёба", 2007. - Кузнецов Г.Д., Кушхов А.Р. Ионно-плазменная обработка материалов: Курс лекций. – М.: МИСиС, 2008. - Ржевская С.В. Материаловедение. - М., Логос, 2004. - Металловедение. Учебник. В 2-х томах. // Коллектив авторов под общей ред. В.С. Золоторевского. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2009. - Введенский В.Ю., Лилеев А.С., Перминов А.С. Экспериментальные методы физического материаловедения. – М.: Изд. Дом «МИСиС», 2011. - Лившиц Б.Г., Крапошин B.C., Линецкий Я.Л. Физические свойства металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1980. – 320 с. - Кекало И.Б. Самарин Б.А. Физическое металловедение прецизионных сплавов. Сплавы с особыми магнитными свойствами. – М.: Металлургия, 1989. – 496 с. - K.H.J. Buschow, F.R. de Boer Physics of Magnetism and Magnetic Materials – New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic Publishers, 2004. - Иванов А.Н., Поляков A.M. Анализ несовершенств кристаллического строения по профилю и интенсивности рентгеновских отражений: Учебное пособие. – М.: МИСиС, 2002. – 78 с. - Методы и средства измерений, испытаний и контроля. Современные методы исследований функциональных материалов. Под ред. проф. С.Д. Калошкина. – М.: Изд. Дом «МИСиС», 2010. - Рыжонков Д.И. Лёвина В.В. Дзидзигури Э.Л. Наноматериалы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. - Физико-химия наноструктурных материалов: Лаб. практикум / В.В. Лёвина, Ю.В. Конюхов, М.Р. Филонов и др. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2010. 95 с. - Покрытия и модифицирование поверхности / И.В. Блинков, А.О. Волхонский, В.С. Челноков и др. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2019. - Процессы получения и обработки материалов: Получение тугоплавких металлов из соединений / Челноков В.С., Блинков И.В., Аникин В.Н. и др. – М.: Изд.Дом МИСиС, 2017. - Островский В.С. Основы материаловедения искусственных графитов. – М.: Металлургиздат, 2011. - Батаев А.А., Батаев В.А. Композиционные материалы. – М.: Логос, 2006. - Костиков В.И., Варенков А.Н. Сверхвысокотемпературные композиционные материалы. – М.: Интермет инжиниринг, 2003 - Высокотемпературные материалы / Елютин В.П., Костиков В.И., Лысов Б.С. и др. – М.: Металлургия, 1973. - Новые материалы /Сб. под редакцией Ю.С. Карабасова. - М.: МИСиС, 2002. - Филонов М.Р., Аникин Ю.А., Левин Ю.Б. Теоретические основы производства аморфных и нанокристаллических сплавов методом сверхбыстрой закалки. - М.: МИСиС, 2006.

Дополнительная литература

- Головин Ю.И. Основы нанотехнологий. М.: Машиностроение, 2012. - Добаткин С.В. Наноматериалы. Объемные металлические нано- и субмикрокристаллические материалы, полученные интенсивной пластической деформацией: Учебное пособие. – М.: МИСиС, 2007. - Лившиц Б.Г. Металлография. – М.: Металлургия, 1990. – 336 с. - Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М.: Наука, 1978. – 792 с. - Захаров A.M. Диаграммы состояния двойных и тройных систем. – М.: Металлургия, 1990. – 240 с. - Новиков И.И., Розин К.М. Кристаллография и дефекты кристаллической решетки. – М.: Металлургия. 1990. – 336 с. - Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. / Уманский Я.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Расторгуев Л.Н. – М.: Металлургия, 1982. – 632 с. - Жуховицкий А.А., Шварцман Л.А. Физическая химия. – М.: Металлургия, 1976. – 350 с. - Новиков И.И. Теория термической обработки металлов. – М.: Металлургия, 1986. – 480 с. - Уманский Я.С., Скаков Ю.А. Физика металлов. – М.: Атомиздат, 1978. – 352 с. - Штремель М.А. Прочность сплавов. – М.: МИСиС, ч.1 Дефекты решетки, 1999. – 384 с. ч.2. Деформация, 1997. – 527 с. - Бокштейн С.З. Строение и свойства металлических сплавов. – М.: Металлургия, 1971. – 496 с. - Золотаревский B.C. Механические свойства металлов. – М.: МИСиС. 1998, 400 с. - Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. – М.: Металлургия. 1979. – 496 с. - Физическое металловедение. / Ред. Р.У.Кан и П. Хаазен. – в 3-х томах. – М.: Металлургия. 1987. - Орлов А.В., Перевезенцева А.И., Рыбин В.П. Границы зерен в металлах. – М.: Металлургия, 1980. – 310 с. - Кривоглаз М.А. Теория рассеяния рентгеновских лучей и тепловых нейтронов реальными кристаллами. – Киев: Наукова Думка, 1953. – 408 с. - Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1980. - Боков В. А. Физика магнетиков. – Санкт-Петербург: Невский Диалект, 2002. - Боровик Е.С., Еременко В.В., Мильнер А.С. Лекции по магнетизму. – М.: Физматлит, 2005. - Рамбиди Н., Берёзкин А. Физические и химические основы нанотехнологий. – Litres, 2017. - Раков Э.Г. Неорганические наноматериалы. Учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - Мошников В.А. и др. Золь-гель технология микро-и нанокомпозитов. – М.: Лань, 2013. - Жу У., Уанг Ж.Л. Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016. - Порошковая металлургия и напыленные покрытия / А.Н. Анциферов, Г.В. Бобров, Л.К. Дружинина и др. – М.: Металлургия, 1978. - Сыркин В.Г. CVD-метод. Химическое парофазное осаждение. – М.: Наука, 2000. - Хокинг М., Васантасри С., Сидки П. Металлические и керамические покрытия. – М.: Мир, 2000. - Осинцев О.Е. Металловедение тугоплавких металлов и сплавов на их основе. Учебное пособие для вузов. М.: Машиностроение, 2013. - Фиалков А.С. Процессы и аппараты производства порошковых углеграфитовых материалов – М.: Аспект пресс, 2008. - Елисеев Ю.С., Крымов В.В., Колесников С.А., Васильев Ю.Н. Неметаллические композиционные материалы в элементах конструкций и производстве авиационных газотурбинных двигателей - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. - Мишин Д.Д. Магнитные материалы. - М.: Высшая школа, 1991.

Составители:

Профессор, профессор по кафедре, д.ф.-м.н. _________________ Лилеев А.С.

Доцент, доцент по кафедре, к.ф.-м.н.          _________________ Перминов А.С.

Доцент, к.т.н.                                                  ________________ Сидорова Е.Н.

_________________________			_________	______________

Программа утверждена на заседании кафедры Физического материаловедения

протокол № 6-02 от «7» февраля 2022 г.

Программа утверждена на заседании кафедры Функциональных наносистем и высокотемпературных материалов

протокол № 11 от «10» февраля 2022 г